## Slide 1: Glass Study With Machine Learning
Data gelas secara umum
Material yang bisa menjadi gelas
Data temperature pembentukan gelas
Level energy dari material
Alat Melting

## Slide 2
Glass Definition (ASTM)
“An inorganic product of fusion which has been cooled to a rigid condition without crystallizing”.
“An amorphous solid that undergoes a glass transition when heated.”

## Slide 3: Unsur dan Molekul yang Dapat Membentuk Gelas (Berdasarkan Eksperimen)
S, Se, Te, P
B2O3, SiO2, GeO2, P2O5, Sb2O3, Ln2O3, Tl2O3, SnO2, PbO2, SeO2, TeO2, MoO3, WO3, Bi2O3, Al2O3, Ba2O3.
As2S3, Sb2S3, CS2
KNO3
Lengkapi dengan data komposisi yang tidak menjadi gelas
Semua binary yang liquid dan gas jangan dilibatkan.

## Slide 4: Teori Gaya Ikat (Fraksi Ikatan Ionik dan Kovalen)
Komponen penyusun gelas terbagi menjadi tiga jenis, dikategorikan melalui gaya ikat.
Former : 50% karakter ionic.
Intermediate : Berada diantara ionic dan kovalen.
Modifier : Elektronegativitas sangat rendah.

## Slide 5: Teori Pembentukan Gelas
Stuctural Theory
Kinetic Theory

## Slide 6: Diagram V-T
Titik a adalah sejumlah kecil material dalam bentuk liquid pada temperature tinggi.
Titik b merupakan melting point (Tm) dari kristal, dengan definisi bahwa pada temperature ini fase liquid dan solid memiliki energy Gibs yang sama.